SAGA² est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm, d'un film décors, d’un intercalaire calandré renforcé et d’une sous-couche PVC/liège. L'épaisseur totale est de 4,6 mm.

L’envers PVC-liège lui apporte des propriétés acoustiques avec 15dB d’isolation aux bruits de chocs et une sonorité à la marche <65dB.

Il bénéficie d'un traitement de surface photo réticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

SAGA² est un produit plombant permettant une pose avec colle poissante et bénéficie du classement U4P3E2C2 sous Avis Technique n°12/13-1655-v1. Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

SAGA² ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 55% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.