Premium Sport

Elastischer Vinyl-Sportbodenbelag heterogen nach EN 10582, mehrschichtig,

mit Glasgitterarmierung und 1 mm dicker Nutzschicht aus 100% Vinyl,

erfüllt die Anforderungen nach FloorScore und an die gesundheitliche Bewertung nach dem „AgBB-Schema“,

Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 10 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000.

mit werkseitiger Evercare®-Oberflächenvergütung, dadurch besonders pflegeleicht,

Frei von Schwermetallen,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar,

Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 717-2     8 dB,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Antibakterielle Aktivität (E. coli - S.aureus - MRSA)	EN ISO 22196		> 99 % wachstumshemmend,

Gesamtdicke, EN ISO 24346		 2 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite EN 24341	 200 cm,

Bahnenlänge EN 24341 bis 20 m produzierbar, Bahnenlänge ……………………………. m, Bahnenlänge eintragen

Flächengewicht EN ISO 23997	2.580 - 2680 g/m²

Begehaufladung EN 1815		< 2 kV

Wärmeleitfähigkeit EN12524	0,25 W/(mk)

Druckfestigkeit EN 1516		≤ 0,5 mm

Resteindruck EN ISO 24343	ca. 0,02 mm

Gleitreibungsbeiwert EN 13036-4		80-110

Gleitreibungsbeiwert DIN V 18032-2	0,4 – 0,6 µ

Ballrückprall EN 12235	≥ 90 %

Reibungsfestigkeit EN ISO 5470-1		≤ 350 mg

Maßstabilität ISO 23999		≤ 0,40 %

Musterung	gesprenkelt

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	…………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Lichtreflexionsgrad DIN 5036-3	≥ 0,20

Spiegelglanz EN ISO 2813	≤ 30 bei 85° für matte Oberflächen

Liefern und fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund,

gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers,

Belag, Hersteller/Typ

'Gerflor Premium Sport' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Dispersionsklebstoff für Vinyl' oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus Vinyl, heterogen, mit belagskonformer Schweißschnur Ø 4 mm,

Farbton dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

'Gerflor Mipolam Schweißschnur' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m