Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyle hétérogène, antidérapant, compact, groupe T d’abrasion, en rouleaux de type TARALAY SECURITE SD.

Il est constitué d’un décor dans la masse : une couche d’usure dans la masse d’une épaisseur comprise en 0.80 et 0,84 mm, avec incrustation de grains colorés et de particules de cristaux minéraux qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la norme DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130). TARALAY SECURITE SD sera donc conforme à la réglementation pour une utilisation en toute sécurité dans les douches.

Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.

Ce produit contient 29 % de matières recyclées.

Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est 100% conforme au règlement européen REACH.

Selon la norme ISO22196, il a une activité anti-bactérienne contre MRSA de 99% après 24h00.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il a un classement U4P3E2/3C2 certifié QB-UPEC.

Il est doté du traitement de surface SparClean® facilitant l’entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant la durée de vie du produit.