Taraflex® Badminton 7,5

Elastischer Vinyl-Sportbodenbelag nach EN 651,

mit CXP™HD Schaumträger und D-Max™ Oberflächenkomplex (kalandrierte Vinyl-Schichten, verstärkt mit einem Glasfasernetz),

mit werkseitiger Triple Action PROTECSOL®-Oberflächenvergütung von ca. 25µ, UV-vernetzt/ gehärtet mit Dreifachwirkung, dadurch besonders pflegeleicht,

erfüllt die Anforderungen nach FloorScore und an die gesundheitliche Bewertung nach dem „AgBB-Schema“,

Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000.

Frei von Schwermetallen,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und hergestellt mit 81 % Recyclinganteil, mineralischen Rohstoffen und bio-basierten Rohstoffen (aus landwirtschaftlichen Pflanzenabfällen)

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,

Antibakterielle Aktivität (E. coli - S.aureus - MRSA)	EN ISO 22196		> 99 % wachstumshemmend,

Gesamtdicke, EN ISO 24346		 7,5 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite EN 24341	 150 cm,

Bahnenlänge EN 24341 bis 26,5 m produzierbar, Bahnenlänge ……………………………. m, Bahnenlänge eintragen

Flächengewicht EN ISO 23997	4.700 g/m²

Druckfestigkeit EN 1516		≤ 0,5 mm

Gleitreibungsbeiwert EN 13036-4		80-110

Gleitreibungsbeiwert DIN V 18032-2	0,4 – 0,6 µ

Vertikale Verformung EN 14809		≤ 2 mm

Reibungsfestigkeit EN ISO 5470-1		≤ 350 mg

Schlag- und Stoßfestigkeit EN 1517	≥ 8 N/m

Kraftabbau EN 14808		25 – 35 % (P1)

In Unidekor

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	…………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Lichtreflexionsgrad DIN 5036-3	≥ 0,20

Liefern und fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund,

gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers,

Belag, Hersteller/Typ

'Gerflor Taraflex® Badminton 7,5' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Dispersionsklebstoff für Vinyl' oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus Vinyl, heterogen, mit belagskonformer Schweißschnur Ø 5 mm,

Farbton dem Bodenbelag angepasst,

Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages bietet an, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen. Diese werden im Rahmen des werkseigenen Umweltschutz-Programms „Second Life“ recycelt und zur Herstellung neuer Beläge wiederverwendet. Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

Hersteller / Typ

'Gerflor Mipolam Schweißschnur' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m